УДК 541.6, 544.18

# Молекулярное моделирование полимерных электролитов на основе поли(2,5-бензимидазола) (ABPBI), фосфорной кислоты и гидрофосфатов щелочных металлов

# Т.С. Зюбинаa, *, А.С. Зюбинa, Р.В. Писаревa, 
А.В. Писареваa, Ю.А. Добровольскийb

aФедеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН, пр-т Акад. Семенова, 1,Черноголовка, 142432 Россия

b ООО "Центр водородной энергетики" (ПАО АФК "Система"), пр-т Акад. Семенова, 3,Черноголовка, 142432 Россия

*e‒mail: zyubin@icp.ac.ru

Аннотация

Различные олигомеры и бесконечные цепи чистого и легированного фосфорной кислотой поли(2,5-бензимидазола), а также солями MH2PO4, где M = Na, K, Rb, Cs, (при соотношении 1ABPBI/3H3PO4/1MH2PO4), изучены квантово-химическим методом в рамках кластерного приближения с функционалом ωB97XD и базисом 6-31G**, а также с учетом периодических граничных условий с функционалом PBE и базисом проектированных плоских волн PAW.

Ключевые слова:  квантово-химическое моделирование, функционал плотности, поли(2,5-бензимидазол), ABPBI, фосфорная кислота, гидрофосфаты щелочных металлов, протонообменные мембраны

В последнее время значительные усилия исследований были направлены на разработку новых мембранных материалов, способных работать при температурах выше 100ºC. Один из подходов заключается в использовании безводных мембран, которые используют высококипящую жидкость вместо воды в качестве протонной среды [1]. В качестве альтернативы мембранам типа Нафион (использование которых ограничено 100ºC из-за зависимости их проводимости от воды, необходимой для переноса протонов) были разработаны и испытаны экономически эффективные мембраны на основе поли(2,5-бензимидазола) (ABPBI), которые выдерживают температуры до 200ºC [2–7]. Эти мембраны могут быть легированы фосфорной кислотой (PA), которая служит заменой воды для транспорта протонов. Мембрана ABPBI [поли(2,5-бензимидазол)], легированная фосфорной кислотой (PA), является перспективным электролитом в среднетемпературных топливных элементах с температурой эксплуатации до 150-190оС, выше которых начинается обезвоживание Н3РО4 и образуется Н4Р2О7. Для мембран ABPBI, допированных 80% Н3РО4, в этом температурном интервале достигнуты значения максимальной мощности в топливном элементе 175 мВт/см2, проводимость мембраны при температуре выше 130оС становится больше 0.01 См/см [8].

Полибензимидазолы обладают высокой термической стабильностью, механическими свойствами и химической стойкостью [9-14]. В настоящее время они используются в качестве теплоизоляционных материалов [15] и применяются в качестве высокопрочных волокон, газоразделительных мембран и материалов для топливных элементов [16].

Проведен расчет различных олигомеров 2,5-бензимидазола (ABPBI) (моно-, ди-, три-, тетра- и октамеров). Анализируя структуры и энергетику рассмотренных олигомеров, можно сказать, что цепочки имеют много локальных изгибов, и в целом, могут образовывать дугообразные закругления с большим радиусом. Цепи ABPBI имеют много вариантов изменения углов, которые колеблются между 140 и 170°). Вдоль цепей ABPBI возможно образование искривлений с большими радиусами, но в основном вдоль цепи наблюдается несколько небольших искривлений, которые имеют волнообразный характер, с периодически меняющимся направлением. Однако сильного взаимодействия между цепочками не наблюдается, следовательно, можно ожидать образование полимера ABPBI лишь по принципу, аналогичному образованию войлока.

Образование водородных связей в олигомерах на основе 2,5-бензимидазола и фосфорной кислоты (РА) осуществляется между азотом полимерной цепи и атомами водорода PA, и между NH полимерной цепи и атомами кислорода PA. Присутствие водородных связей между соседними бензимидазольными фрагментами и PA, придает дополнительную стабильность и жесткость ABPBI. Для переноса протона с PA на ABPBI в олигомерах (C7N2H4)nH2(H3PO4)m соотношение m/n должно быть, больше 1, однако энергия перехода не превышает 0.1-0.2 эВ.

При допировании PA цепь ABPBI становится менее гибкой. Стабилизирующая ее сеть водородных связей образуется за счет водородных связей между протоном фосфорной кислоты и иминным азотом (вплоть до передачи протона), протоном РА и кислородом РА, протоном амина и кислородом РА, что согласуется с выводами, сделанными в [17] и [18]

Фосфорная кислота наиболее часто используется в качестве проводника протонов из-за ее хорошей термической стабильности и низкого давления паров. Однако потеря PA, плохая механическая стабильность и отравление катализатора представляют собой основные ограничения. В процессе эксплуатации пиролиз фосфорной кислоты при температурах выше 90°C, коррозия катализатора, вымывание кислоты и ухудшение механических свойств приводят к снижению электропроводности мембран. Для улучшения механических свойств и повышения электропроводности мембраны полимерную матрицу PBI–H3PO4 допируют CsH2PO4 (точнее (H3PO4)(CsH2PO4)). По сравнению с мембранами, допированными PA, добавление соли CsH5(PO4)2 улучшает механические свойства и протонную проводимость без увлажнения [19]. Например, топливный элемент с расплавленным протонным проводником, оснащенный электролитной мембраной , в которой расплавленный CsH5(PO4)2 удерживается в матрице, изготовленной из полимера PBI и порошка SiO2, работающий при 200°C, показал напряжение холостого хода 1.08 В и стабильное выходное напряжение при непрерывных измерениях в течение 150 ч при постоянной плотности выходного тока 100 мА/см-2 [20].

В исследуемых нами электролитах по данным квантово-химических расчетов химического взаимодействия между солью и полимером не наблюдается, но между молекулами кислоты, солью и полимером возникает контакт за счет водородных связей и электростатического взаимодействия. Перенос протона осуществляется преимущественно по молекулам кислоты и соли, при этом роль полимерной матрицы заключается в их удержании за счет водородных и электростатических связей. Таким образом, в ABPBI, допированном солями и кислотами, перенос протона происходит в основном через протяженную сеть водородных связей по эстафетному механизму, что обеспечивает протонную проводимость в отсутствие увлажнения. Наблюдаемая ионная проводимость в рассмотренных системах сопровождается сегментарной релаксацией полимерной цепи, в отличие от суперионных стекол и кристаллов, в которых диффузия ионов происходит в практически замороженной структуре [21 и 22].

Возможные пути переноса протона в мембранах можно описать как эстафетный механизм между молекулами кислоты, которые служат акцепторами протонов, сокращая расстояние передачи протонов и тем самым повышая протонную проводимость (поскольку молекулы кислоты легко вращаются во всех направлениях). В процессе транспорта так же активно участвуют атомы металла, образовавшиеся фрагменты OH-, кислотные остатки и выделившаяся внутриструктурная вода. Соль выступает не только как акцептор протонов, сокращая расстояние передачи протонов, но и как донор катионов металла и протонов. Проводимость осуществляется по кооперативному механизму, в котором участвуют все виды частиц, что приводит к повышению скорости совместного переноса протона.

В полимере ABPBI, допированном солями MH2PO4 (где M = Na, K, Rb, Cs) и кислотой H3PO4 (при соотношении 1ABPBI/3H3PO4/1MH2PO4), протонная проводимость в отсутствие увлажнения осуществляется за счет переноса протона через протяженную сеть водородных связей по эстафетному механизму. Роль полимерной матрицы заключается в удержании молекул солей и кислот за счет водородных и электростатических связей, при этом проводимость сопровождается активной сегментарной релаксацией полимерной цепи.

Поскольку молекулы кислоты, служащие акцепторами протонов, легко вращаются во всех направлениях, это ускоряет протонную проводимость. В процессе транспорта так же активно участвуют атомы металла, кислотные остатки, выделившаяся внутриструктурная вода и образовавшиеся фрагменты OH-. Соль выступает не только как акцептор протонов,  но и как донор катионов металла и протонов. Проводимость осуществляется по кооперативному механизму, в котором участвуют все виды частиц и полимер, что приводит к повышению скорости совместного переноса протона. Однако наблюдаются существенные различия в поведении металлов и их влиянии на состав и структуру образующихся при нагревании фрагментов, а, следовательно, на высокотемпературную проводимость.

Работа выполнена на ВЦ ФИЦ ПХФ и МХ РАН по теме Государственного задания, регистрационный номер 124013000692-4.

Литература

[1] Devanathan, Navin P. Chikhaliya, Yashesh J. Rathwa, and Taruna Likhariya High Performance PolymersVolume 2021, 33, Issue 9, 998-1011. https://doi.org/10.1177/09540083211014251

[2] J.A. Asensio, S. Borros and P. Gomez-Romero, J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem., 2002, 40, 3703–3710.

[3] Q. Li, R. He, J. O. Jensen and N.J. Bjerrum, Chem. Mater., 2003, 15, 4896–4915.

[4] J. Zhang, Z. Xie, J. Zhang, Y. Tang, C. Song, T. Navessin, Z. Shi, D. Song, H. Wang, D.P. Wilkinson, Z.S. Liu and S. Holdcro, J. Power Sources, 2006, 160, 872–891.

[5] R. Devanathan, Energy Environ. Sci., 2008, 1, 101–119.

[6] E. Quartarone and P. Mustarelli, Energy Environ. Sci., 2012, 5, 6436–6444.

[7] H. Zhang and P. K. Shen, Chem. Rev., 2012, 112, 2780–2832.

[8] J.J. Linares, C. Sanches, V.A. Paganin and E. R. Gonzalez, J. Electrochem. Soc., 2012, 159, F194–F202.

[9] A. Buckley, D. E. Stuetz, G. A. Serad, ‘‘Polybenzimidazoles’’, in: Encyclopedia of Polymer Science and Engineering, H. F. Mark, Ed., John Wiley & Sons, New York 1988, p. 572.

[10] А.С. Сеньчукова, А.А. Лезов, И.И. Пономарев, Н.В. Цветков // Российские нанотехнологии. 2021, том 16, № 1, с. 133–140. DOI: 10.1134/S1992722321010118

[11] M. S. Dresselhaus and I. L. Thomas, Nature, 2001, 414, 332–337.

[12] B.C. H. Steele and A. Heinzel, Nature, 2001, 414, 345–352.

[13] K.-D. Kreuer, S. J. Paddison, E. Spohr and M. Schuster, Chem. Rev., 2004, 104, 4637–4678.

[14] K. Mauritz, R.B. Moore, Chem. Rev., 2004, 104, 4535–4585.

[15] M.A. Hickner, H. Ghassemi, Y.S. Kim, B. R. Einsla, J.E. McGrath, Chem. Rev., 2004, 104, 4587–4612.

[16] J.J. Linares, C. Sanches, V.A. Paganin and E. R. Gonzalez, J. Electrochem. Soc., 2012, 159, F194–F202.

[17] Zhu S., Yan L., Zhang D., Feng Q. Polymer 52 (2011) 881-892. doi:10.1016/j.polymer.2010.12.037

[18] Pahari S., Roy S. RSC Advances, (2016). 6(10), 8211–8221. doi:10.1039/c5ra22159e

[19] Zhao Y., Lü B., Hao J. et al. Journal of Membrane Science, 2023.V. 674, P. 121531. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2023.121531

[20] Chen X., Zhang Y., Ribeiorinha P. et al. // RSC Advances. 2018. V. 8. N. 10. P. 5225. https://doi.org/10.1039/c7ra12803g

[21] Bocharova V., Sokolov A.P. // Macromolecules. 2020. V. 53. № 11. P. 4141.

[22] Сафоновa Л.П., Шмуклер Л.Э. Высокомолекулярные соединения. Серия А. 2023. Т. 65. № 4. С. 249–274. DOI: 10.31857/S2308112023700566

# MOLECULAR MODELING OF POLYMER ELECTROLYTES BASED ON POLY(2,5-BENZIMIDAZOLE) (ABPBI), PHOSPHORIC ACID AND ALKALI METAL HYDROGEN PHOSPHATES

# Т.S. Zyubinaa, *, А.S. Zyubina, R.V. Pisareva, 
А.V. Pisarevaa, Yu.A. Dobrovolskyb

aFederal Research Center of Problems of Chemical Physics and Medicinal Chemistry RAS, Acad. Semenov av., 1, Chernogolovka, 142432 Russia

b PJSFC Sistema, Center of Hydrogen Energetics,, Acad. Semenov av., 3, Chernogolovka, 142432 Russia

*e‒mail: zyubin@icp.ac.ru

Annotation

Various oligomers and infinite chains of pure and phosphoric acid-doped poly(2,5-benzimidazole) (ABPBI), as well as salts MH2PO4, where M = Na, K, Rb, Cs, (at ratio 1ABPBI/3H3PO4/1MH2PO4), were studied by a quantum-chemical method within the framework of the cluster approximation with the functional ωB97XD and basis 6-31G**, taking into account periodic boundary conditions with the functional PBE and the basis of the projector-augmented plane waves PAW, and also by the molecular dynamics method MD-VASP.

Keywords: quantum chemical modeling, density functional, poly(2,5-benzimidazole), ABPBI, phosphoric acid, alkali metal hydrophosphates, proton exchange membranes